	成果名称
	贵金属纳米催化剂制备技术

	联系人
	彭峰
	电话
	020－87114916

	
	
	电子邮件
	cefpeng@scut.edu.cn

	成果简介
	贵金属催化剂在石油化工、精细化工、能源化工与环境保护领域广泛使用。本成果采用已二醇还原和双氧水均相氧化新技术制备高分散纳米金属与金属氧化物催化剂，特别是采用碳纳米管新材料制备具有特殊性能的纳米催化剂。可以适应加氢，氧化等不同反应；液相和气相不同反应体系制备需要的催化剂。可提供Pt/C, Pd/C, Ru/C等系列加氢催化剂；RuO2/CNTs, IrO2/CNTs 等氧化催化剂；PtRu/CNTs, Pt-RuO2/CNTs 等系列燃料电池催化剂。 
 

	应用领域
	1. 催化加氢；

2. 催化氧化；
3. 燃料电池

4. 环境保护

	应用效果
	1. 此技术制备条件比较温和，不经过引人其他无机金属离子或其他阴离子基团，避免了杂质离子的影响。

2. 可以在液相中直接氧化水解制备纳米金属氧化物，如水合纳米二氧化钌，所制备的纳米颗粒在载体表面，如碳纳米管表面上具有高度分散，大小均匀，稳定性高，负载量高的优点，平均颗粒在1～2 nm，比常规的10～30 nm更小。
3. 达到同领域先进水平，部分催化剂达到领先水平。


	技术指标
	不同催化体系、不同反应有不同技术指标；贵金属催化剂颗粒1－10 nm可控。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL

200610033782.4
	碳纳米管负载水合纳米二氧化钌的制备方法
	授权

	
	
	
	

	相关图片
	[image: image1.png]


[image: image2.png]300

N= 500
250

200

Number
@
g

0 1 2 3 4
Diameter (nm)





[image: image3.png]






