	成果名称
	组合催化及动态、静态污染源中NOx、SOx催化转化技术

	联系人
	李雪辉
	电话
	020-87114707,13500032178

	
	
	电子邮件
	cexhli@scut.edu.cn

	成果简介
	以发展新型纳米材料、纳米催化剂及组合催化技术为目标，主要的成果包括：（1）纳米氧化铋粉体的制备及其在光催化领域的应用，如从纳米级到微米级氧化铋粉体的可控制备技术，纳米氧化铋粉体用于高效光催化系列废水中有机物降解。（2）将组合催化理论与技术引入动态、静态污染源中NOx、SOx催化转化研究，发展同时催化静态污染源中NOx及SOx的新型催化技术与理论并得到其过程机理。

	应用领域
	纳米材料的制备，静态、动态污染源中NOx、SOx催化净化及废水处理。

	应用效果
	纳米氧化铋光催化体系可高效降解系列废水中的有机物；所开发的催化剂能有效地催化净化动态、静态污染源中NOx、SOx，并能减少贵金属的用量。

	技术指标
	对含系列有机化合物的浓度为100ppm的废水，在3小时内，有机物的光催化降解率可达到90％以上。对静态污染源中NOx、SOx的催化还原过程中，在300℃下，两种污染物的转化率大于95％且可回收单质硫

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL200410026454.2
	一种电子级氧化铋微粉的制备方法 
	已授权

	
	200510033904.5
	超声波辐射制备电子级氧化铋超细微粉的方法, 发明专利
	已公开

	
	200610036073.1
	一种净化内燃机尾气的NOx储存-还原催化剂
	已公开

	
	200610036423.4
	用于干法同时吸附脱除烟道气中NOx和SOx的催化剂
	已公开




















