	成果名称
	电子线路板等危险固体废弃物热化学处理技术研究

	联系人
	陈烈强
关国强
	电话
	87110055

	
	
	电子邮件
	adlqchen@scut.edu.cn

	成果简介
	废旧电子线路板等危险固体废弃物（wPCBs）的处理已成为城市群生态发展的严重问题。本成果成功开发并建立了从原料预处理的表面金属切削装置到处理能力为3kg wPCBs的真空热解系统以及热解产物精加工的热解油酚醛树脂黏胶制备工艺，为实现wPCBs规模化、产业化资源利用奠定了基础。

	应用领域
	以废旧电子线路板为代表的电子塑料废弃物，可扩展应用于受RoHS指令限制的各种电子电器塑料的无害化处置与资源化再生利用。

	应用效果
	实现将wPCBs成功转化为热解油，进而以热解油为中间原料成功制备酚醛树脂黏胶，其粘结性能达到国家相关标准。

	技术指标
	热解油质量收率大于20%，毒害性有机溴代物脱除效能大于90%，其成果水平得到广东省科技攻关计划项目鉴定专家组一致肯定，认为达到国际先进水平。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	200510101269.X
	废旧线路板真空热解回用方法
	公开

	
	200610032661.8
	含卤废旧塑料两级真空热化学处理回收方法及其装置
	公开

	
	200610034965.8
	用废旧电路板热解油制备酚醛树脂的方法
	公开

	相关图片
	wPCBs表面金属切削装置
[image: image1.emf]

	
	wPCBs真空热解系统

[image: image2.jpg]




	
	热解油制备酚醛树脂黏胶实验装置

[image: image3.emf]


