	成果名称
	一种绿色、高效合成异丁烯的技术

	联系人
	李映伟
	电话
	15989006055

	
	
	电子邮件
	liyw@scut.edu.cn

	成果简介
	以一氧化碳 (CO)、氢气 (H2) 为原料气，15.3%Al2O3-0.5%K2O-ZrO2为催化剂，采用反应尾气打循环的方法，在原料气总压为5.0 MPa，反应温度为425 (C时能够获得6%的异丁烯单程收率，产物中异丁烯的选择性为65%。反应中“温室气体” — 二氧化碳 (CO2) 的生成能够得到完全抑制。

	应用领域
	异丁烯是一种非常重要的基本有机化工原料，是制备多种有机化工原料和精细化工品的原料。目前，异丁烯的主要来源是石脑油蒸气裂解制乙烯的副产C4馏分和炼油厂流化裂化装置的副产C4馏分等，数量有限，无法满足市场日益增长的需求。而且地球上石油储备量有限，近年来石油价格持续飙升，因此，寻求非石油途径合成异丁烯具有非常重要的意义。本成果为工业上采用非石油途径大规模合成异丁烯提供了一种绿色、高效的技术。

	应用效果
	小规模生产效果良好，在5.0 MPa、425 (C条件下获得~6%的异丁烯单程收率，催化剂在100小时连续反应过程中未见失活。

	技术指标
	在CO/H2/CO2总压为5.0 MPa，反应温度为425 (C时能够获得~6%的异丁烯单程收率，产物中异丁烯的选择性为65%。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL 200310115541.0
	一种制备异丁烯和异丁烷的方法
	授权中国发明专利

	
	
	
	

	
	
	
	

	相关图片
	
[image: image1]
合成异丁烯技术示意图

	
	

	
	


C4以上烃和水





放空





循环气  (R)


(CO2/CO/H2


和少量C1-3 


等低碳烃





CO/H2 (F)





   Q = R/F





冷凝器





反应器





催化剂








[image: image2.bmp][image: image3.bmp]