	成果名称
	异辛酸巯基乙醇酯、异辛酸巯基乙醇酯型有机锡化合物的制备工艺及应用



	联系人
	钟理
	电话
	13925051378

	
	
	电子邮件
	celzhong@scut.edu.cn

	成果简介
	利用石油化工产品――巯基乙醇，开发其下游产品，合成一种新的酯类化合物――异辛酸巯基乙醇酯。在生产工艺方面，与现有产品巯基乙酸异辛酯比较，减少污染，简化工艺，降低投资；在产品性能方面，由异辛酸巯基乙醇酯合成的有机锡类PVC热稳定剂的性能较优且毒性较低。

本工艺采用的合成路线是由巯基乙醇和异辛酸进行一步酯化法反应，然后进行水洗，再经过减压蒸馏和精馏，得到纯度达95％以上的异辛酸巯基乙酯。在此基础上，再合成获得异辛酸巯基乙醇酯型有机锡化合物。



	应用领域
	PVC热稳定剂及精细化工行业。

	应用效果
	已完成了实验室小试及中试，目前正寻找企业进行工业化应用。


	技术指标
	合成获得异辛酸巯基乙醇酯及异辛酸巯基乙醇酯型有机锡化合物产品的纯度超过90%，异辛酸巯基乙醇酯型有机锡化合物无毒，制备出来的产品基本满足国外市场要求。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL200410052279.4
	异辛酸巯基乙醇酯及其制备方法和应用
	授权发明专利

	
	ZL200510035063.1
	异辛酸巯基乙醇酯型有机锡化合物及其制备方法和应用
	授权发明专利

	
	
	
	

	相关图片
	

	
	

	
	


