	成果名称
	无机膜管、纳米金属簇净水材料的制备方法及应用

	联系人
	黄肖容
	电话
	020-87111449

	
	
	电子邮件
	master@ceramicfilter.net
sales@ceramicfilter.net

	成果简介
	1.无层界的梯度硅藻土膜管：管长<1m，管径16－60mm，壁厚2－8mm，平均孔径0.2μm；2、梯度氧化铝膜管：管长<300m，管径16－60mm，壁厚 2－8mm，平均孔径0.2μm；3、纳米硅藻土膜管：管长<300m，管径16－60mm，壁厚 2－8mm，平均孔径50nm；4、金属膜管：管长<300m，管径16－30mm，壁厚 2mm，孔径2-5nm。
2.纳米金属簇（纳米KDF）滤料系列

	应用领域
	1、可广泛用于流体的分离、澄清、除菌等方面
2、空气净化、粉尘、烟尘处理。

	应用效果
	无机膜管应用于饮用水能有效滤除水中的杂质、悬浮粒子、致病菌、微生物和铁锈等有害物质；用于果汁澄清主要是除掉易引起果汁变质的细菌、果胶及粗蛋白质；用于过滤老陈醋可以除去醋中的酵母、细菌和醋泥等；用于啤酒生产可以充分保留鲜啤酒的风味和营养，还可提高啤酒澄清度；用于过滤中药液汁可将细菌、微生物、微粒、亚微粒及悬浮杂质等彻底去除，又可以保持中药中的有效成分。纳米金属簇滤料比表面积大、活性高、均匀性高，能高效快速去除水中可溶性重金属离子、微量有机污染物、余氯、消毒副产物。

	技术指标
	利用平均孔径0.15μm、最大孔径小于0.4μm的梯度陶瓷膜过滤后的空气无菌，空气洁净度达100-1000级。
纳米金属簇由50～99 重量份的多孔材料与1～50重量份的银、铜、锌、稀土中的金属制成，净化效果、净化速度明显优于目前水净化领域普遍采用的KDF和活性炭。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	200510033632.9
	双控制膜层无机膜管及其制备方法
	已公开

	
	200610034167.5
	多元金属簇净水材料及其制备方法和应用
	已公开

	
	95102519.8
	高纯陶瓷膜管的生产方法及其装置
	授权

	相关图片
	[image: image2.jpg]







     


