附件2： 华南理工大学第三届“徕卡杯”大学生金相技能

大赛比赛规则

- 比赛设备及耗材

(1) 预磨机 (型号MoPao160，莱州市蔚仪试验器械制造有限公司)：研磨盘直径 203 mm；研磨盘转速700 r/min；砂纸直径200 mm；电动机YC7124；外形尺寸340×650×310mm。
(2) 抛光机 (型号P-1，莱州市蔚仪试验器械制造有限公司)：抛光盘直径 203 mm；转速1400 r/min；电源220V 50 Hz；功率180W。
(3) 倒置式金相显微镜：无限远色差校正CSLS光学系统；PL 10X 高眼点平场目镜 (线视场22 mm) 和PL 15X 高眼点平场目镜 (线视场16 mm)；粗微调同轴，每转行程为38 mm (粗调) 和 0.2 mm (微调)；最小格值0.002 mm；固定载物台 (160 * 250 mm)。
(4) 砂纸：手工磨制金相砂纸，型号为180#、360#、500#、600#、700#、800#、900#、1500#等8类。选手可以根据各自的需求进行选择。
(5) 抛光布、抛光液：比赛使用粒度为2.5μm的人造金刚石抛光膏。水流采用塑料瓶 (带喷嘴) 手工加注。
(6) 其他：浸蚀剂为4%硝酸酒精溶液；比赛场地备有电吹风、滴瓶、无水乙醇等供选择使用。

- 样品   退火态20钢

- 比赛流程

按照安排分组进行。在力学性能室8114报到检录。

参赛选手需在开赛前 30 分钟到达检录处签到，领取参赛卡、佩戴胸牌、领取样品并选取金相砂纸、抛光膏、抛光布；每位选手最多只能选择 6 张砂纸。开赛前10分钟尚未到达检录处的选手视为弃权。胸牌为学生的校园卡，夹在胸前或者衣袖上。

开赛前 3 分钟，选手进入磨样室，提前将水磨砂纸和抛光布安装好；在工作人员宣布开始后 即可开始比赛。选手需在35分钟内对样品的端面完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出清洁、平整、在金相显微镜下可以清晰观察到显微组织的样品。选手走出抛光室记录结束的时间。选手在小型金相显微镜下观察，不合格可以返工，由抛光室计时老师记录返工时间；认为合格则将样品及胸卡交给金相室老师，进行拍照。选手在2分钟之内用显微镜拍摄50倍和500倍金相照片各3张，心部1个视场，边缘2个视场。文件名为选手序号+倍数+照片序号。

磨样期间选手可向工作人员申领新的耗材；样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察；选手需独立判断是否需要返工。
    本次比赛使用样品的原始表面有切割加工痕迹，选手可自行选择使用手磨或机磨方式进行倒角、粗磨和细磨。

工作人员在比赛结束前5分钟给予提醒，选手应在比赛结束前完成制样与拍照全过程。

- 评分标准

本次竞赛采用统一的评分标准 (见下表)。评审委员会从金相图像质量、样品观察面清洁程度及样品观察面平整度等方面对选手的比赛进行评分；评审委员会委托组织委员会工作人员对选手在比赛过程中的操作习惯进行评分，并根据选手比赛情况记录评分标准中最后一项“其他规定”中的扣分事实并通知相关选手。

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量（80分） | 组织正确与组织清晰度（50分） | 组织无法辨认 | 0~10分 |
|  |  |  | 可以辨别部分组织、很不清晰 | 11~20分 |
|  |  |  | 组织可勉强辨别，不够清晰 | 21~30分 |
|  |  |  | 组织正确、组织比较清晰 | 31~40分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 41~50分 |
|  |  | 划痕（20分） | 低倍粗大划痕很多且交叉 | 0~5分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕2 条或高倍细划痕数量很 多 (4 ~ 5 个视场可见) | 6~9分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕 1 条或高倍细划痕数量较 多 (2~ 3 个视场可见) | 10~13分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少 (1 个视场可见) | 14 ~ 17 分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少 或没有 | 18~20分 |
|  |  | 假象（10分） | 假象较多 | 0~3分 |
|  |  |  | 假象较少 | 4~7分 |
|  |  |  | 基本没有假象 | 8~10分 |
| 2 | 样品表面质量（10分） | 样品磨面倒角（2分） | 目测倒角质量给分 [标准倒角为(0.5~1)mm×45 | 0~2分 |
|  |  | 观察面平整度（3分） | 有明显坡面 | 0~1分 |
|  |  |  | 坡面小基本没有 | 1~2分 |
|  |  |  | 很平整 | 2~3分 |
|  |  | 宏观划痕（3分） | 宏观划痕多 | 0~1分 |
|  |  |  | 宏观划痕中等 | 1~2分 |
|  |  |  | 宏观划痕少或没有 | 2~3分 |
|  |  | 样品清洁程度（2分） | 污迹、坑点多 | 0~1分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少 | 1~2分 |
| 3 | 操作规范（10分） | 引导学生良好实验习惯 | 磨制操作 | 0~3分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0~4分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0~3分 |
| 4 | 其他规定 | 1. 提前交样不加分； 2. 在工作人员宣布比赛结束后仍未停止操作并离开工位的，样品不再送交评委评分，选手成绩记为零分； 3. 比赛过程中样品丢失申领新样品，每一次总分扣除 3 分。 |  |  |

“操作规范”部分评分办法：

现场评分的主要依据为《第八届全国大学生金相技能大赛竞赛规则》，现场操作扣分标准 (按预磨、抛光及腐蚀、显微镜观察三个环节分别评定；每一环节出现以下每类情况只扣分一次：

(1) 不良操作习惯 (如操作结束后未收拾工作台面、耗材随手乱扔等) 最多可扣除 10 分。

(2) 可能导致身体受到伤害的操作 (如用手直接接触腐蚀液、机磨时样品放置位置不正确、样品 飞出等) 最多扣 3 分；

(3) 可能导致设备、仪器损坏的操作 (如机磨时不加水、湿手操作显微镜等) 最多扣 2 分；

(4) 可能导致耗材、能源等不合理消耗的操作最多扣 1 分。



- 奖项设置

综合排名前三为一二三等奖，大赛颁发奖状、奖金及纪念品；比赛综合排名前50%为优秀奖，大赛颁发奖状及纪念品。比赛排名前三的选手参加“首届广东省大学生金相技能大赛”，并作为“第八届全国大学生金相技能大赛”正式选手，代表华南理工大学参加7月底在常熟举办的金相大赛。

华南理工大学材料学院

材料学院实验中心

2019/5/20