	成果名称
	环己烷一步催化氧化生成己二酸技术

	联系人
	彭峰
	电话
	020－87114916

	
	
	电子邮件
	cefpeng@scut.edu.cn

	成果简介
	  己二酸是重要的化工原料，国内年需求量在20万吨，进口量超过5万吨/年。本成果采用新型纳米催化剂，实现环己烷一步氧气（空气）催化氧化生成己二酸，该技术关键是高活性、高选择性纳米金属负载催化剂制备。该成果具有反应条件温和（120－150℃），避免使用传统的重金属或强酸氧化剂，制止氮氧化物排放，节省过程能耗的优点；同时采用负载化的纳米催化剂，从而使过程所用催化剂能够回收利用，进一步降低能耗，节省催化剂资源。一步法制备己二酸路线国际上没有实现商业化，处于实验研究阶段，本成果完成了1L规模的试验，属于国际先进水平，可以进行中试开发。

	应用领域
	 化学工业，石油化工领域；己二酸是工业上重要的二元羧酸, 它是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸， 己二酸主要用于制造锦纶尼龙66盐。.

	应用效果
	目前己二酸的工业生产采用二步氧化法，第一步环己烷氧化制环己酮，环己醇，第二步再氧化成己二酸。第一步在转化率<10%, 选择性为70～90%，转化率低，副产物多，能耗大，产生大量废碱液；第二步采用40 ～60％HNO3进行氧化，收率70 ～95％，硝酸氧化过程中产生对环境有严重污染的氮氧化合物，对设备的腐蚀严重。生产1吨己二酸排放0.2吨N2O。

与己二酸传统生产技术相比，本技术一步法比二步氧化法节能20％；完全制止传统生产工艺中氮氧化物排放，即N2O减排100％；其他废酸废液排放减少50％。

	技术指标
	转化率40％以上，选择性85％以上。

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	ZL

200610033782.4
	碳纳米管负载水合纳米二氧化钌的制备方法
	授权

	
	200810026686.6
	环己烷一步催化氧化制备己二酸的工艺
	公开

	相关图片
	


